# Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě

## Měřící potřeby

- elektromagnetická míchačka

- RLC měřič

- vodič v olejové lázni

- polovodič v olejové lázni

- teploměr

## Obecná část

- Závislost odporu vodičů na teplotě

Při zahřívání vodiče se zvyšuje počet srážek elektronů s ionty krystalové mřížky kovu a tím se snižuje střední rychlost volných elektronů. To má za následek zmenšení intenzity elektrického proudu, přestože napětí na koncích vodiče udržujeme konstantní. Z Ohmova zákona je potom patrné, že odpor vodiče v rozmezích středních teplot roste  lineárně podle vztahu

                                

kde R je odpor při teplotě t, R0 odpor při teplotě t0 = 0 °C  a ( je teplotní součinitel odporu (Pro kovy ( > 0).

## Závislost odporu polovodičů na teplotě

Energetické spektrum polovodiče se skládá z valenčního a vodivostního pásu, které jsou od sebe oddělené pásem zakázaných energií Eg = Evod -Eval. S rostoucí teplotou roste pravděpodobnost výskytu elektronů ve vodivostním pásu a tím i elektrická vodivost polovodiče. Termistory jsou teplotně závislé odpory z polovodičových materiálů s velkým záporným teplotním koeficientem odporu. Teplotní závislost odporu termistoru R = f(T) můžeme vyjádřit vztahem , kde R je odpor termistoru při teplotě T, R0 je odpor při základní teplotě , kde Eg je šířka zakázaného pásu, k Boltzmanova konstanta a T střední vnitřní teplota termistoru (absolutní teplota). Ze vztahu je patrné, že u polovodičů narozdíl od vodičů, odpor s rostoucí teplotou klesá exponenciálně.

## Postup měření

  - Měření odporu vodiče

Tenký měděný drát, jehož odpor měříme, je ponořen do olejové lázně, kterou zahříváme a mícháme na elektromagnetické míchačce. Konce drátku připojíme na svorky RLC metru. Naměřené hodnoty teploty a odporu zapisujeme do tabulky pro zpracování postupnou metodou.  Měříme 10 hodnot odporu vždy  po 3 stupních. 
             Odporový teplotní koeficient .

  - Měření odporu termistoru

Měříme podobně jako odpor vodiče, naměřené hodnoty teploty a odporu zapisujeme do tabulky. Hledané konstanty R0 a B určíme ze vztahu pro termistor, který zlogaritmujeme, tedy
                                ,
čímž dostaneme rovnici přímky. Směrnici B a úsek na ose ln R0 určíme buď skupinovou metodou nebo metodou nejm. čtverců. Pak určíme konstantu R0 a z rovnice pro B i šířku pásu zakázaných energií Eg.

## Výsledky

- Odpor vodiče

| ti | Ri ( | ti + 5 | Ri + 5 ( | ( [K-1] | (i - [K-1] | ((i -)2 [K-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,5 | 8,62 | 30,5 | 9,13 | 0,0042 | 0,00002 | 2,99 * 10-10 |
| 18,5 | 8,72 | 33,5 | 9,23 | 0,0042 | 0,00002 | 3,36 * 10-10 |
| 21,5 | 8,82 | 36,5 | 9,33 | 0,0042 | 0,00002 | 3,75 * 10-10 |
| 24,5 | 8,92 | 39,5 | 9,43 | 0,0042 | 0,00002 | 4,17 * 10-10 |
| 27,5 | 9,03 | 42,5 | 9,53 | 0,00411 | -0,00008 | 5,69 * 10-09 |

### Naměřenými hodnotami mohu proložit přímku, jejíž rovnici jsem získal pomocí skupinové metody.

R=0,03381818*t + 8,095273

== 4,2 *10-3 K-1

# Výpočet:

Tedy

## Odpor polovodiče

| t [°C] | R [kΩ] | T [K] | 1/T [K-1] | lnR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3,41 | 288,15 | 0,00347 | 5,83188 |
| 17 | 3,2 | 290,15 | 0,00345 | 5,76832 |
| 19 | 3,00 | 292,15 | 0,00342 | 5,70378 |
| 21 | 2,81 | 294,15 | 0,00340 | 5,63835 |
| 23 | 2,62 | 296,15 | 0,00338 | 5,56834 |
| 25 | 2,45 | 298,15 | 0,00335 | 5,50126 |
| 27 | 2,31 | 300,15 | 0,00333 | 5,44242 |
| 29 | 2,16 | 302,15 | 0,00331 | 5,37528 |
| 31 | 2,04 | 304,15 | 0,00329 | 5,31812 |
| 33 | 1,92 | 306,15 | 0,00327 | 5,25750 |
| 35 | 1,81 | 308,15 | 0,00325 | 5,19850 |
| 37 | 1,71 | 310,15 | 0,00322 | 5,14166 |
| 39 | 1,61 | 312,15 | 0,00320 | 5,08140 |
| 41 | 1,53 | 314,15 | 0,00318 | 5,03044 |
| 43 | 1,44 | 316,15 | 0,00316 | 4,96981 |
| 45 | 1,37 | 318,15 | 0,00314 | 4,91998 |
| 47 | 1,29 | 320,15 | 0,00312 | 4,85981 |
| 49 | 1,22 | 322,15 | 0,00310 | 4,80402 |
| 51 | 1,16 | 324,15 | 0,00308 | 4,75359 |
| 53 | 1,10 | 326,15 | 0,00307 | 4,70048 |

Řešením soustav, získaných skupinovou metodou dostanu výsledky

B = 2803,01 K

.

Rovnice přímky je tedy .

## Grafy:

## Závěr:

Tímto měřením jsme si ověřili, že u polovodičů odpor s teplotou exponenciálně klesá a u vodičů odpor s teplotou lineárně roste. Odchylky pro teplotní koeficient ( nejsou příliš velké, a to jak při porovnávání hodnot vypočtených různými způsoby, tak při porovnání s tabulkovou hodnotou. Grafy vyšly také podle očekávání, graf závislosti odporu vodiče na teplotě a závislosti ln R na 1/T u polovodiče se nám povedlo proložit přímkou. Zároveň graf závislosti odporu polovodiče na teplotě má tvar exponenciální závislosti, kdy jde o exponenciální klesání.