Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě

Petr Grillinger, FAV I, 5.kruh

Cíle měření

Ověřit, že odpor vodiče s rostoucí teplotou lineárně roste.

Ověřit, že odpor polovodiče s rostoucí teplotou exponenciálně klesá.

Umět aplikovat postupnou a skupinovou metodu měření (nebo metodu nejm. čtverců).

Měřící potřeby

elektromagnetická míchačka

Wheatstoneův můstek v laboratorním provedení

měděný drátek v olejové lázni s teploměrem

termistor v olejové lázni s teploměrem

Obecná část

a) Závislost odporu vodičů na teplotě

Při zahřívání vodiče se zvyšuje počet srážek elektronů s ionty krystalové mřížky kovu a tím se snižuje střední rychlost volných elektronů. To má za následek zmenšení intenzity elektrického proudu, přestože napětí na koncích vodiče udržujeme konstantní. Z Ohmova zákona je potom patrné, že odpor vodiče v rozmezích středních teplot roste  lineárně podle vztahu , kde R je odpor při teplotě t,  odpor při teplotě  a  je teplotní součinitel odporu (Pro kovy ).

b) Závislost odporu polovodičů na teplotě

Energetické spektrum polovodiče se skládá z valenčního a vodivostního pásu, které jsou od sebe oddělené pásem zakázaných energií . S rostoucí teplotou roste pravděpodobnost výskytu elektronů ve vodivostním pásu a tím i elektrická vodivost polovodiče . Termistory jsou teplotně závislé odpory z polovodičových materiálů s velkým záporným teplotním koeficientem odporu. Teplotní závislost odporu termistoru  můžeme vyjádřit vztahem , kde R je odpor termistoru při teplotě T,  je odpor při základní teplotě. , kde  je šířka zakázaného pásu, k Boltzmanova konstanta a T střední vnitřní teplota termistoru (absolutní teplota). Ze vztahu je patrné, že u polovodičů narozdíl od vodičů, odpor s rostoucí teplotou klesá exponenciálně.

Postup měření

a) Měření odporu vodiče

Tenký měděný drát, jehož odpor měříme, je ponořen do olejové lázně, kterou zahříváme a mícháme na elektromagnetické míchačce. Konce drátku připojíme na svorky Wheatstoneova můstku. Naměřené hodnoty teploty a odporu zapisujeme do tabulky pro zpracování postupnou metodou. Odporový teplotní koeficient .

b) Měření odporu termistoru

Měříme podobně jako odpor vodiče, naměřené hodnoty teploty a odporu zapisujeme do tabulky. Hledané konstanty  a B určíme ze vztahu pro termistor, který zlogaritmujeme, tedy , čímž dostaneme rovnici přímky. Směrnici B a úsek na ose  určíme buď skupinovou metodou nebo metodou nejm. čtverců. Pak určíme konstantu  a z rovnice pro B i šířku pásu zakázaných energií .

Měření

Výpočet:

Tedy

a) Odpor vodiče

| 15,6 | 11,50 | 30,6 | 12,25 | 4,66 | +0,05 | 0,0025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,6 | 11,65 | 33,6 | 12,36 | 4,40 | +0,31 | 0,0961 |
| 21,6 | 11,76 | 36,6 | 12,55 | 4,96 | -0,25 | 0,0625 |
| 24,6 | 11,89 | 39,6 | 12,63 | 4,62 | +0,09 | 0,0081 |
| 27,6 | 12,01 | 42,6 | 12,79 | 4,92 | -0,21 | 0,0441 |

Naměřenými hodnotami mohu proložit přímku, jejíž vyjádření získám skupinovou metodou, má tvar:

b) Odpor polovodiče

První měření (po 1 stupni):

| 14,3 | 287,45 | 3,48 | 3,2 | 8,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,3 | 288,45 | 3,47 | 2,7 | 7,90 |
| 16,3 | 289,45 | 3,45 | 2,4 | 7,78 |
| 17,3 | 290,45 | 3,44 | 2,1 | 7,65 |
| 18,3 | 291,45 | 3,43 | 1,9 | 7,55 |
| 19,3 | 292,45 | 3,4 | 1,7 | 7,44 |
| 20,3 | 293,45 | 3,41 | 1,4 | 7,24 |
| 21,3 | 294,45 | 3,40 | 1,1 | 7,00 |
| 22,3 | 295,45 | 3,38 | 0,94 | 6,85 |
| 23,3 | 296,45 | 3,37 | 0,91 | 6,81 |

Druhé měření (po 3 stupních):

| 26,3 | 299,45 | 3,34 | 0,84 | 6,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,3 | 302,45 | 3,31 | 0,76 | 6,63 |
| 32,3 | 305,45 | 3,27 | 0,69 | 6,54 |
| 35,3 | 308,45 | 3,24 | 0,63 | 6,45 |
| 38,3 | 311,45 | 3,21 | 0,58 | 6,36 |
| 41,3 | 314,45 | 3,18 | 0,53 | 6,27 |
| 44,3 | 317,45 | 3,15 | 0,48 | 6,17 |
| 47,3 | 320,45 | 3,12 | 0,44 | 6,09 |
| 50,3 | 323,45 | 3,09 | 0,40 | 5,99 |
| 53,3 | 326,45 | 3,06 | 0,37 | 5,91 |

Skupinovou metodou získám soustavu dvou rovnic:

Jejím vyřešením získám konstanty  a  pro aproximaci. Konstanta . Rovnice přímky je tedy . Z rovnice  snadno vyjádřím šířku zakázaného pásu .

Závěr

Graf závislosti odporu vodiče na teplotě vyšel dle očekávání, lineární závislost je zřejmá na první pohled. U závislosti lnR na 1/T pro polovodič je graf poměrně deformován. To bylo způsobeno tím, že měření bylo na několik minut přerušeno a následně se nepodařilo nastolit  naprosto shodné podmínky.