Měření měrného odporu polovodiče čtyřbodovou metodou

Petr Grillinger, FAV 2

Měřící potřeby

měřič měrného odporu

měřící hlavička lineární

kompenzátor QTK

stejnosměrný zdroj

miliampérmetr

dva posuvné odpory

vzorky polovodičů

Obecná část

Elektrická vodivost je obecně definována jako konstanta úměrnosti mezi proudovou hustotou  a intenzitou el. pole  v dané mikroskopické oblasti látky, tj. . Vodivost je závislá na intenzitě el. pole, teplotě, tlaku, mag. poli, a dalších. Měrný odpor je převrácená hodnota vodivosti, tj..

Pro měření je nutné, aby polovodič byl homogenní, rozdělení potenciálu bylo stejné jako v případě ohmického odporu proudu a změny vodivosti byly zanedbatelné. Měrný odpor závisí na tvaru, tloušťce, rozměrech a teplotě měřeného vzorku. Pak měrný odpor lze určit ze vztahu . Zde  je napětí na vnitřních hrotech,  je proud mezi vnějšími hroty,  je korekce na tloušťku  tenké destičky,  je korekce na plošný rozměr destičky,  je korekce geometrických rozměrů hlavice,  je korekce na teplotu místnosti.

Měření

Parametry vzorků:

,  pro všechna měření.

| Vzorek | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d [mm] | 75 | 45 | 75 | 45 |
| b [mm] | 0,4 | 0,23 | 0,4 | 0,23 |
| I [mA] | 0,3 | 0,3 | 6 | 0,3 |
| F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | 4,53 | 4,51 | 4,53 | 4,51 |

První vzorek:

| měření | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [mV] | 4,22 | 3,96 | 3,96 | 4,00 | 3,96 | 4,10 | 3,98 | 3,97 | 4,08 | 4,12 |
| DU | -0,185 | 0,075 | 0,075 | 0,035 | 0,075 | -0,065 | 0,055 | 0,065 | -0,045 | -0,085 |
| D2U | 0,03422 | 0,00562 | 0,00562 | 0,00122 | 0,00562 | 0,00423 | 0,00303 | 0,00423 | 0,00203 | 0,00723 |

,

Další vzorky:

| Vzorek | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| měření 1 [mV] | 104,2 | 0,87 | 344,0 |
| měření 2 [mV] | 120,9 | 0,89 | 280,5 |
| měření 3 [mV] | 120,3 | 0,88 | 337,8 |
| měření 4 [mV] | 123,9 | 0,88 | 290,7 |
| [mV] | 117,3 | 0,88 | 313,3 |
|  | 405,5843 | 0,26576 | 1083,286967 |

Pak  a měrný odpor lze zapsat ve tvaru :

Závěr

Protože neznám skutečné hodnoty měrného odporu vzorků, nemohu říci zda jsou mé výsledky správné či ne. Relativní odchylka měření vyšla malá (0,7 procenta), a proto pokud nedošlo k žádné hrubé chybě by výsledky měly odpovídat. Pouze u vzorku číslo 4 jsem se hodnoty napětí v různých místech výrazněji liší, to však mohlo být způsobeno znečištěním vzorku.