Studium Hallova jevu

Petr Grillinger, FAV 2

Obecná část

Tenkou obdélníkovou destičku z polovodiče, kterou protéká proud , vložíme do magnetického pole o indukci . V magnetickém poli působí na náboj  pohybující se rychlostí  síla . Na protilehlých bočních stěnách destičky se objeví náboje různého znamení a uvnitř vznikne příčné el. pole. Odchylování nositelů toku bude pokračovat tak dlouho, dokud el. pole nevyrovná působení magnetického pole. Pak síla, kterou působí el. pole bude rovna Lorentzově síle.

Za předpokladu, že mag. pole je kolmé na směr proudu, bude platit . Pro tzv. Hallovo napětí  mezi stěnami lze odvodit , . Zde  značí tloušťku destičky a  koncentraci volných nositelů proudu ve vzorku. Veličina  se nazývá Hallova konstanta. Pro vzorek s děrovou vodivostí je  a , pro vzorek s elektronovou vodivostí je  a .

Měření

Závislost magnetické indukce na magnetizačním proudu:

|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 25 | 33,5 | 47 | 62 |

Hallovu konstantu spočtu např.:

Vzorek 1:

Jedná se o děrovou vodivost.

| , |
| --- |
| 0,1 | 106,5 | 103,1 | 1,7 |
|  | 0,2 | 106,7 | 103,5 | 1,6 |
|  | 0,3 | 112,5 | 110,2 | 1,15 |
|  | 0,4 | 133,4 | 113,5 | 9,95 |
|  | 0,5 | 140,3 | 120,8 | 9,75 |

Střední hodnota

Koncentrace volných nositelů proudu je pak

Vzorek 2:

Jedná se o děrovou vodivost.

| , |
| --- |
| 0,1 | 105,53 | 102,94 | 1,295 |
|  | 0,2 | 106,74 | 101,84 | 2,45 |
|  | 0,3 | 107,59 | 101,21 | 3,19 |
|  | 0,4 | 108,71 | 100,18 | 4,265 |
|  | 0,5 | 109,77 | 99,22 | 5,275 |

Střední hodnota

Koncentrace volných nositelů proudu je pak

Vzorek 3:

Jedná se o elektronovou vodivost.

| , |
| --- |
| 0,1 | -10,46 | -9,95 | 0,255 |
|  | 0,2 | -10,80 | -9,07 | 0,865 |
|  | 0,3 | -11,12 | -8,83 | 1,145 |
|  | 0,4 | -11,73 | -8,46 | 1,635 |
|  | 0,5 | -12,13 | -7,83 | 2,15 |

Střední hodnota

Koncentrace volných nositelů proudu je pak

Závěr

Protože neznám přesnou hodnotu Hallovy konstanty pro měřené vzorky, nemohu říci zda jsou mé výsledky správné či nikoliv. Myslím však, že při měření jsem se nedopustil větších chyb, a proto by výpočty měly odpovídat skutečnosti.