Fakulta aplikovaných věd

Katedra fyziky

Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě

Vypracoval: Petr Stejskal

B-10 A00197

petrs@students.zcu.cz

Datum: 5.4.2001

Spolupracoval: Martin Říha

# Měřící potřeby

- elektromagnetická míchačka

- RLC měřič

- vodič v olejové lázni

- polovodič v olejové lázni

- teploměr

# Obecná část

## a) Závislost odporu vodičů na teplotě

Při zahřívání vodiče se zvyšuje počet srážek elektronů s ionty krystalové mřížky kovu a tím se snižuje střední rychlost volných elektronů. To má za následek zmenšení intenzity elektrického proudu, přestože napětí na koncích vodiče udržujeme konstantní. Z Ohmova zákona je potom patrné, že odpor vodiče v rozmezích středních teplot roste  lineárně podle vztahu , kde R je odpor při teplotě t,  odpor při teplotě  a  je teplotní součinitel odporu (Pro kovy ).

## b) Závislost odporu polovodičů na teplotě

Energetické spektrum polovodiče se skládá z valenčního a vodivostního pásu, které jsou od sebe oddělené pásem zakázaných energií . S rostoucí teplotou roste pravděpodobnost výskytu elektronů ve vodivostním pásu a tím i elektrická vodivost polovodiče . Termistory jsou teplotně závislé odpory z polovodičových materiálů s velkým záporným teplotním koeficientem odporu. Teplotní závislost odporu termistoru  můžeme vyjádřit vztahem , kde R je odpor termistoru při teplotě T,  je odpor při základní teplotě. , kde  je šířka zakázaného pásu, k Boltzmanova konstanta a T střední vnitřní teplota termistoru (absolutní teplota). Ze vztahu je patrné, že u polovodičů narozdíl od vodičů, odpor s rostoucí teplotou klesá exponenciálně.

# Postup měření

## a) Měření odporu vodiče

Tenký měděný drát, jehož odpor měříme, je ponořen do olejové lázně, kterou zahříváme a mícháme na elektromagnetické míchačce. Konce drátku připojíme na svorky RLC metru. Naměřené hodnoty teploty a odporu zapisujeme do tabulky pro zpracování postupnou metodou.  Měříme 10 hodnot odporu vždy  po 3 stupních.

Odporový teplotní koeficient .

## b) Měření odporu termistoru

Měříme podobně jako odpor vodiče, naměřené hodnoty teploty a odporu zapisujeme do tabulky. Hledané konstanty  a B určíme ze vztahu pro termistor, který zlogaritmujeme, tedy , čímž dostaneme rovnici přímky. Směrnici B a úsek na ose  určíme buď skupinovou metodou nebo metodou nejm. čtverců. Pak určíme konstantu  a z rovnice pro B i šířku pásu zakázaných energií .

## Výsledky

## a) Odpor vodiče

| 8,0 | 7,98 | 23,0 | 8,44 | 0,00396 | 0,00009 | 8,10 *10-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,0 | 8,07 | 26,0 | 8,54 | 0,00406 | -0,00009 | 8,10 *10-9 |
| 14,0 | 8,15 | 29,0 | 8,64 | 0,00425 | -0,00019 | 3,61 *10-8 |
| 17,0 | 8,25 | 32,0 | 8,73 | 0,00415 | 0,00010 | 1,00 *10-8 |
| 20,0 | 8,34 | 35,0 | 8,79 | 0,00388 | 0,00027 | 7,29 *10-8 |

### Naměřenými hodnotami mohu proložit přímku, jejíž rovnici jsem získal pomocí skupinové metody.

R=0,0313*t + 7,719

== 4,05 *10-3 K-1

# Výpočet:

Tedy

## b) Odpor polovodiče

### První měření (po 1 stupni):

| 15 | 288,15 | 0,00347 | 47,6 | 3,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 289,15 | 0,00346 | 46,2 | 3,83 |
| 17 | 290,15 | 0,00345 | 45,0 | 3,81 |
| 18 | 291,15 | 0,00344 | 43,9 | 3,78 |
| 19 | 292,15 | 0,00342 | 43,0 | 3,76 |
| 20 | 293,15 | 0,00341 | 42,2 | 3,74 |
| 21 | 294,15 | 0,00340 | 41,4 | 3,72 |
| 22 | 295,15 | 0,00339 | 40,5 | 3,70 |
| 23 | 296,15 | 0,00338 | 39,5 | 3,68 |
| 24 | 297,15 | 0,00337 | 38,8 | 3,66 |

### Druhé měření (po 3 stupních):

| 24 | 297,15 | 0,00337 | 38,8 | 3,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 300,15 | 0,00333 | 36,6 | 3,60 |
| 30 | 303,15 | 0,00330 | 34,5 | 3,54 |
| 33 | 306,15 | 0,00327 | 32,7 | 3,49 |
| 36 | 309,15 | 0,00324 | 31,2 | 3,44 |
| 39 | 312,15 | 0,00320 | 29,6 | 3,39 |
| 42 | 315,15 | 0,00317 | 28,1 | 3,34 |
| 45 | 318,15 | 0,00314 | 26,8 | 3,29 |
| 48 | 321,15 | 0,00311 | 25,5 | 3,24 |
| 51 | 324,15 | 0,00309 | 24,4 | 3,19 |

Řešením soustav, získaných skupinovou metodou dostanu výsledky

B = 1862,07 K

.

Rovnice přímky je tedy .

Z rovnice  vyjádřím šířku zakázaného pásu .

Grafy:

Závěr: Odchylky pro teplotní koeficient ( nejsou příliš velké, a to jak při porovnávání hodnot vypočtených různými způsoby, tak při porovnání s tabulkovou hodnotou.

# Grafy vyšly také podle očekávání, graf závislosti odporu vodiče na teplotě a závislosti lnR na 1/T u polovodiče se mi podařilo proložit přímkou a odchylky jednotlivých naměřených hodnot nejsou příliš velké. Zároveň graf závislosti odporu polovodiče na teplotě má tvar exponenciální závislosti, kdy jde o exponenciální klesání.